| Laboratorio | Prueba | Participantes | Normas | Resultados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microscopía electrónica de barrido | Tamaño de partícula promedio. Intervalo de medición 0,3 µm a 0,4 µm | CIMAV, ECOSUR, CINVESTAV-QRO., CICY, IE, CCMC-UNAM, VW, CINVESTAV-COAH., CIDETEQ Y IPN | - ISO/IEC Guide 43-1-1997 - ASTM E 691-99 - ASTM 1301-95 | Es Favorable, ya que se encuentra dentro de las Normas |
| Corrosión | Ensayo de corrosión acelerada | CIMAV, CIDETEQ y COMIMSA. | - Cámara Salina – ASMT B-117 | Se estableció el protocolo y programa de actividades |

- Participación de los laboratorios acreditados, en el Programa de Ensayos de Aptitud

a) Realizadas

b) En proceso

Laboratorio:    Metrología  Área Dimensional y Eléctrica